### A級拋光石英磚地坪厚底(軟底)施工規範

### 作者：陳建郎先生

### 一.舖設材料

#### 1.1水泥：使用一般水泥。

#### 1.2砂：使用無污染之砂。

1.3水泥安定粉：底層每使用一包50kg水泥，皆須均勻添加2kg龍爪粉。

1.4水泥潑漿水：面層每使用一包50kg水泥，皆須均勻添加1kg龍爪水。

#### 1.5水泥介面膠：拋光石英磚底部均勻噴塗每平方公分6kg以上拉拔力的龍爪膠。

#### 1.6填縫材料：具防水性與不褪色之環氧樹脂作抗污縫或平縫處理。

1.7樣品檢驗：以上施工材料，皆應與送審之規範材料符合無誤。

## 二.防護處理

### 2.1拋光石英磚依照表面抗污程度選擇是否增加表面防護處理。

### 2.2依loosaver防護檢測標準做抗油污功能之測試。

## 三. 準備工作要項

### 3.1	拋光石英磚安裝前，應將地底面清掃乾淨。

### 3.2查閱平行介面工種進度及程序，並事先協調，使各工種互不干擾為上。

### 3.3對於鋪設工程所需的添加材料，應與拋光石英磚同步同量運輸至工地。

### 3.4依照經核定之施工圖規定，預置高程灰誌點與樹脂伸縮縫。

### 3.5拋光石英磚安裝前應使背面潔淨無灰，且確定噴膠的均勻度。

### 3.6拋光石英磚應先依圖排序，使紋路方向相同。

### 3.7拋光石英磚應依經核可之分割計畫圖及施工細部詳圖進行舖貼施作。

### 3.8拋光石英磚舖設高低差之切口應平順整齊，達赤腳無礙的水平。

### 3.9有缺口、碎裂、污損、色疤或裂縫等缺點的拋光石英磚需立即更換。

### 四. 拋光石英磚鋪設順序

### 4.1 先以龍爪膠均勻飽和噴塗於欲貼拋光石英磚背面，並養生10分鐘以上。

### 4.2 若室外、浴室、地下水豐沛或有做防水膜之區域，需先噴塗龍爪膠於底層，以免影響黏著效果。

### 4.3使用厚底砂漿拋光石英磚舖貼工法（俗稱拋光石英磚軟底砂漿施工法）時，先在施工地面潑灑內含龍爪水之濃稠水泥漿。

### 4.4先將水泥與龍爪粉攪拌均勻，再與(1：3)砂攪拌均勻。

### 4.5 舖設約20至60mm厚度之砂漿為基底，並使拋光石英磚舖設後地板高度合乎設計圖示所標定之高程位置。

- 4.6潑灑已經加上龍爪水的濃稠水泥漿，於水泥砂底層上。

### 4.7橡皮槌輕輕敲擊以調整拋光石英磚平整度，並夯實水泥砂漿層。

### 4.8確定拋光石英磚與水泥砂漿完全密合，並同時校正各片縫寬。

### 4.9拋光石英磚地坪舖置24小時內，絕對禁止踩踏，以免破壞施工品質。

### 4.10砂漿凝結前應將接縫處耙刮乾淨以利後續填縫之品質。

### 4.11樹脂平縫需等候水泥養生一天以上方能施工。

### 4.12奈米晶化工程需等候水泥養生二天以上方能施工。

### 五.	拋光石英磚清理美容及保護

### 5.1拋光石英磚舖設、填縫時，皆需維持外觀之高度清潔。

### 5.2 隨時以海棉沾清水將拋光石英磚上的泥漿清理乾淨。

### 5.3針對破損、龜裂、缺角、不亮等拋光石英磚瑕疵進行完工前換裝。

### 5.4拋光石英磚地坪施工後先清掃拖地，再蓋上pp瓦楞板保護石材表面。

### 5.5拋光石英磚使用前，使用拋光石英磚專用清潔劑處理。

### 5.6水泥質填縫粉容易髒污，可考慮以樹脂平縫施工。

### 5.7為提升拋光石英磚亮度與質感，可施作奈米晶化工程。

### 六.	拋光石英磚施工計畫書與保證書

### 6.1拋光石英磚進料、舖設、美容、填縫、保護，皆須品管計畫書。

### 6.2拋光石英磚完工，須附上品質保證書與售後服務保證書。